MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentação da Rua Dr. Miguel Santana – Trecho 2.

Município: Taquari/RS.

Local da obra: Rua Dr. Miguel Santana.

Apresentação

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as Normas Técnicas, materiais, e acabamentos que irão definir os serviços de PAVIMENTAÇÃO, a ser executado nesta rua no município de Taquari e foi orientado visando atender as exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal.

Todos os equipamentos e máquinas necessários à execução da obra serão de responsabilidade da empresa executora.

1. Serviços preliminares.

IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA:

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua, os dados da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser igual ou superior a maior placa existente na obra, respeitado a seguinte medida: 2,00 m x 1,50 m.

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50 cm x 7,50 cm, com altura livre de 2,50m).

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por Unidade instalada na obra.

2. Terraplenagem.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO:

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e longitudinalmente.

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório, grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalização.

Medição dos serviços:

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de plataforma concluída.

3. Drenagem

ESCAVAÇÃO E REATERRO

Primeiro será executada a escavação nos locas indicados em planta para execução da drenagem.

A escavação será mecânica até a cota indicada em projeto de forma a garantir a declividade adequada.

O fundo da vala deverá ser regulzarizado.

Após instalação dos tubos e execução de caixas de passagem, deverá ser realizado o reaterro em camadas de 20cm com compactação.

Medição dos serviços:

A escavação e reaterro serão medidas através da metro cúbico executado, em m³.

CAIXAS COLETORAS COM TAMPA GRADEADA.

Serão realizadas caixas coletoras com tampa gradeada de 60cmx60cm e 120cmx120cm (medidas internas) com profundidade para garantir a declividade necessária, de coleta de águas.

As caixas serão executadas em alvenaria de tijolos maciços, rebocadas nas faces internas com argamassa de cimento portland pozolânico e areia média, as quais devem ser entregues com as respectivas tampas de concreto armado fck 20MPa com espessura de 7cm e grelha com cantoneiras de ferro galvanizado abas iguais de 2” e espessura 5/16” e chapas chatas de ferro galvanizado 5/16” e espessura de 3/8” e fundo em concreto simples com espessura de 5cm sobre lastro de brita 1 ou 2 de 5cm.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por Unidade executada na obra.

CANALIZAÇÃO

Nestas caixas de passagem será ligada uma canalização com tubos de concreto armado de diâmetro 400mm e 800mm classe de resistência PA-1, ambos com encaixe tipo Macho-Fêmea, conforme locação e especificação em projeto.

Os tubos deverão ser assentados adequadamente de forma a garantir o perfeito encaixe entre eles e a declividade no sentido indicado no projeto. O recobrimento mínimo dos canos deve ser de 60cm. As junções dos tubos de concreto devem ser rejuntadas com argamassa de cimento portland pozolânico e areia média.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por Metros lineares executados na obra.

4. Pavimentação em Blocos de concreto intertravado.

A pavimentação será com bloco de concreto intertravado com espessura de 8cm com resistência mínima de 35MPa, assentados sobre um lastro de pó de brita de 10cm e rejuntados também com areia. Os blocos de concreto deverão ser colocados de maneira a ficarem alinhados e de forma plana, sem irregularidades, com declividade de 3% para os bordos. Os mesmos deverão ser compactados com vibração mecânica (sapo).

Os meios-fios serão em concreto pré-moldado, com as seguintes dimensões: 1,00 m de comprimento, altura de 30cm e largura de 15cm na base e 12cm na parte superior, rejuntados com argamassa de cimento e areia e lateralmente terão um aterro apiloado manualmente. Os meios-fios devem ser colocados de forma a manterem alinhamento, altura constante em relação à via e fixados de forma a não serem deslocados com facilidade.

Medição dos serviços:

A pavimentação será medida através da área executada, em m².

Os cordões serão medidos através de metro linear executado.

LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA:

Deverá ser realizada a limpeza e serviços iniciais. Assim como a sinalização necessária à segurança da obra, pedestres e veículos, que necessitem transitar pelo local.

Ao longo e ao final da obra deverá ser realizada uma limpeza geral com remoção de resíduos e destinação adequada dos mesmos.

Durante toda a obra, esta deverá ser mantida em boas condições de limpeza e organização.

Deverão ser providenciados todos os EPI's necessários para a segurança dos trabalhadores ao longo de toda a obra.

Taquari, 11 de Junho de 2018.

_______________________

Sérgio Vinícius Noschang

Engenheiro Civil – CREA 152.282-D